### TENAX

GEODRÄN

#### Extrudiert, 3-strängig und druckstabil - PEHD

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines GEODRÄNS TENAX GNT 750 aus extrudiertem, druckstabilem PEHD-Drängitter (3-strängig) als Flächendränage von Flüssigkeiten oder Gasen oder gleichwertig,  mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		740	g/m²

Dicke     	bei	2 kPa		5,5	mm

bei	20 kPa		5,0	mm

bei	200 kPa		4,5	mm

Höchstzugkraft		8,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung		20	%

Abflussmenge	bei	20 kPa		2,00	l/(s•m)

bei	100 kPa		1,90	l/(s•m)

bei	200 kPa		1,50	l/(s•m)

bei	500 kPa		1,00	l/(s•m)

bei	1.000 kPa		0,80	l/(s•m)

Breite	3,90	m

Länge		50	m

Der Geodrän ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE-Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Der Geodrän darf nicht direkt befahren werden. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geodrän abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

GEODRÄN

#### Extrudiert, 3-strängig und druckstabil - PEHD

Ausschreibungstext kein Lagerprodukt 01.01.2020

Liefern und verlegen eines GEODRÄNS TENAX GNT 1000 aus extrudiertem, druckstabilem PEHD-Drängitter (3-strängig) als Flächendränage von Flüssigkeiten oder Gasen oder gleichwertig,  mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		990	g/m²

Dicke     	bei	2 kPa		6,5	mm

bei	20 kPa		6,0	mm

bei	200 kPa		5,5	mm

Höchstzugkraft		10,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung		20	%

Abflussmenge	bei	20 kPa		2,20	l/(s•m)

bei	100 kPa		2,00	l/(s•m)

bei	200 kPa		1,80	l/(s•m)

bei	500 kPa		1,30	l/(s•m)

bei	1.000 kPa		1,00	l/(s•m)

Breite	3,90	m

Länge		50	m

Der Geodrän ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE- Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Der Geodrän darf nicht direkt befahren werden. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geodrän abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

GEODRÄN

#### Extrudiert, 3-strängig und druckstabil - PEHD

Ausschreibungstext kein Lagerprodukt 01.01.2020

Liefern und verlegen eines GEODRÄNS TENAX GNT 1300 aus extrudiertem, druckstabilem PEHD-Drängitter (3-strängig) als Flächendränage von Flüssigkeiten oder Gasen oder gleichwertig,  mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		1.290	g/m²

Dicke     	bei	2 kPa		7,5	mm

bei	20 kPa		7,0	mm

bei	200 kPa		6,5	mm

Höchstzugkraft		12,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung		20	%

Abflussmenge	bei	20 kPa		2,60	l/(s•m)

bei	100 kPa		2,40	l/(s•m)

bei	200 kPa		2,20	l/(s•m)

bei	500 kPa		1,80	l/(s•m)

bei	1.000 kPa		1,30	l/(s•m)

Breite	3,90	m

Länge		50	m

Der Geodrän ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE- Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Der Geodrän darf nicht direkt befahren werden. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geodrän abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

GEODRÄN

#### Extrudiert, 3-strängig und druckstabil - PEHD

Ausschreibungstext kein Lagerprodukt 01.01.2020

Liefern und verlegen eines GEODRÄNS TENAX GNT 1600 aus extrudiertem, druckstabilem PEHD-Drängitter (3-strängig) als Flächendränage von Flüssigkeiten oder Gasen oder gleichwertig,  mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		1.590	g/m²

Dicke     	bei	2 kPa		8,5	mm

bei	20 kPa		8,0	mm

bei	200 kPa		7,5	mm

Höchstzugkraft		18,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung		20	%

Abflussmenge	bei	20 kPa		3,39	l/(s•m)

bei	100 kPa		3,13	l/(s•m)

bei	200 kPa		2,87	l/(s•m)

bei	500 kPa		2,41	l/(s•m)

bei	1.000 kPa		1,50	l/(s•m)

Breite	3,90	m

Länge		50	m

Der Geodrän ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE- Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Der Geodrän darf nicht direkt befahren werden. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geodrän abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de