### TENAX

GEOKOMPOSIT

#### Extrudiert und druckstabil - PEHD und PP

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen einer Drän- und Schutzmatte TENAX DP 1 oder gleichwertig bestehend aus einem extrudierten, druckstabilen PEHD-Dränelement (homogene Folie-Spikes-Struktur) und einseitig aufkaschiertem PP-Filtervlies mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse (gesamt)		1.370	g/m²

Dicke     	bei	2 kPa		8,5	mm

bei	20 kPa		8,0	mm

bei	200 kPa		7,5	mm

Höchstzugkraft		22,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung		60	%

Foliendicke		0,5	mm

Folienüberstand		40	mm

Abflussmenge	bei	20 kPa		3,37	l/(s•m)

bei	100 kPa		3,17	l/(s•m)

bei	200 kPa		3,03	l/(s•m)

bei 1.000 kPa		0,52	l/(s•m)

Abflussmenge bei 50 Jahren Nutzungsdauer geprüft nach FLL-Richtlinien

bei	10 kPa		 3,16	l/(s•m)

bei	100 kPa		 2,42	l/(s•m)

Vliesstoff:

Geotextilrobustheitsklasse (GRK)		3

Öffnungsweite				~ 0,10	mm

Wasserdurchlässigkeit			0,080	m/s

Breite		1,50	m

Länge		20	m

Das Geokomposit ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE-Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Das Geokomposit darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geokomposit abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de