### TENAX

GEOKOMPOSIT

#### Extrudiert und druckstabil - PEHD und PP

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen einer Drän- und Schutzmatte TENAX DR 1 oder gleichwertig bestehend aus einem extrudierten, druckstabilen PEHD-Dränelement (homogene Gitter-Spikes-Struktur) und einseitig aufkaschiertem PP-Filtervlies mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		1.360	g/m²

Dicke     	bei	2 kPa		12,5	mm

bei	20 kPa		12,0	mm

bei	200 kPa		11,0	mm

Höchstzugkraft		16,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung		60	%

Abflussmenge	bei	20 kPa		6,17	l/(s•m)

bei	100 kPa		5,96	l/(s•m)

bei	200 kPa		5,78	l/(s•m)

bei 1.000 kPa		0,90	l/(s•m)

Abflussmenge bei 50 Jahre Nutzungsdauer

bei	10 kPa		> 4,86	l/(s•m)

bei	100 kPa		> 3,61	l/(s•m)

Vliesstoff:

Geotextilrobustheitsklasse (GRK)		3

Öffnungsweite				~ 0,10	mm

Wasserdurchlässigkeit			0,080	m/s

Breite		1,50	m

Länge		20	m

Das Geokomposit ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE-Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Das Geokomposit darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geokomposit abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

GEOKOMPOSIT

#### Extrudiert und druckstabil - PEHD und PP

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen einer Drän- und Schutzmatte TENAX DR 2 oder gleichwertig bestehend aus einem extrudierten, druckstabilen PEHD-Dränelement (homogene Gitter-Spikes-Struktur) und beidseitig aufkaschiertem Filtervlies mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		1.540	g/m²

Dicke     	bei	2 kPa		13,0	mm

bei	20 kPa		12,5	mm

bei	200 kPa		11,5	mm

Höchstzugkraft		28,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung		60	%

Abflussmenge	bei	20 kPa		5,17	l/(s•m)

bei	100 kPa		4,88	l/(s•m)

bei	200 kPa		4,51	l/(s•m)

bei 1.000 kPa		0,75	l/(s•m)

Abflussmenge bei 50 Jahre Nutzungsdauer

bei	10 kPa		 4,86	l/(s•m)

bei	100 kPa		 3,61	l/(s•m)

Vliesstoff:

Geotextilrobustheitsklasse (GRK)		2 x 3

Öffnungsweite				~ 0,10	mm

Wasserdurchlässigkeit			0,080	m/s

Breite		1,50	m

Länge		20	m

Das Geokomposit ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE-Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Das Geokomposit darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geokomposit abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de