### TENAX

GEOKOMPOSIT

#### Extrudiert und druckstabil - PEHD und PP

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen einer Drän- und Schutzmatte TENAX TNT 450 oder gleichwertig aus extrudiertem, druckstabilem PEHD-Drängitter und beidseitig aufkaschiertem Filtervlies mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		750	g/m²

Dicke     	bei	2 kPa		5,5	mm

bei	20 kPa		5,0	mm

bei	200 kPa		4,5	mm

Höchstzugkraft	(	15,5	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung		60	%

Geotextilrobustheitsklasse (GRK)		2 x 2

Abflussmenge	bei	20 kPa		0,48	l/(s•m)

bei	100 kPa		0,39	l/(s•m)

bei	200 kPa		0,33	l/(s•m)

Öffnungsweite				~ 0,08	mm

Wasserdurchlässigkeit			0,086	m/s

Breite		2,05	m

Länge		40	m

Das Geokomposit ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE-Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Das Geokomposit darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geokomposit abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de