### TENAX

GEWEBE

#### Bändchengewebe - PP

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines Bändchengewebes TENAX G 15 aus 100 % Polypropylen, UV-stabilisiert, mikrobiologisch und chemisch beständig oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		100	g/m²

Höchstzugkraft längs		20	kN/m

Höchstzugkraft quer		14	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		13	%

Höchstzugkraft-Dehnung quer		12	%

Stempeldurchdrückkraft x-s		2.115	N

Öffnungsweite				~ 0,20	mm

Wasserdurchlässigkeit			19	l/(s•m²)

Beständigkeit:

Mindestens 100 Jahre in natürlichen Böden bei 4 < pH < 9 und < 25 °C.

In Mitteleuropa muss die Abdeckung mit Boden innerhalb von 2 Wochen erfolgen.

Breite		5,20	m

Länge		100	m

Das Bändchengewebe ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und die CE-Zertifizierung müssen nachgewiesen werden. Das Bändchengewebe ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Es darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Bändchengewebe abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

TENAX

GEWEBE

#### Bändchengewebe - PP

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines Bändchengewebes TENAX G 20 aus 100 % Polypropylen, UV-stabilisiert, mikrobiologisch und chemisch beständig oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		120	g/m²

Höchstzugkraft längs		22	kN/m

Höchstzugkraft quer		22	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		19	%

Höchstzugkraft-Dehnung quer		17	%

Stempeldurchdrückkraft x-s		2.880	N

Öffnungsweite				~ 0,17	mm

Wasserdurchlässigkeit 	 		15	l/(s•m²)

Beständigkeit:

Mindestens 100 Jahre in natürlichen Böden bei 4 < pH < 9 und < 25 °C.

In Mitteleuropa muss die Abdeckung mit Boden innerhalb von 2 Wochen erfolgen.

Breite		5,25	m

Länge		100	m

Das Bändchengewebe ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und die CE-Zertifizierung müssen nachgewiesen werden. Das Bändchengewebe ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Es darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Bändchengewebe abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

TENAX

GEWEBE

#### Bändchengewebe - PP

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines Bändchengewebes TENAX G 30 aus 100 % Polypropylen, UV-stabilisiert, mikrobiologisch und chemisch beständig oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		150	g/m²

Höchstzugkraft längs		33	kN/m

Höchstzugkraft quer		33	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		13	%

Höchstzugkraft-Dehnung quer		8	%

Stempeldurchdrückkraft x-s		3.150	N

Öffnungsweite				~ 0,20	mm

Wasserdurchlässigkeit  	  		20	l/(s•m²)

Beständigkeit:

Mindestens 100 Jahre in natürlichen Böden bei 4 < pH < 9 und < 25 °C.

In Mitteleuropa muss die Abdeckung mit Boden innerhalb von 2 Wochen erfolgen.

Breite		5,05 / 5,20	m

Länge		100	m

Das Bändchengewebe ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und die CE-Zertifizierung müssen nachgewiesen werden. Das Bändchengewebe ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Es darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Bändchengewebe abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

TENAX

GEWEBE

#### Bändchengewebe - PP

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines Bändchengewebes TENAX G 40 aus 100 % Polypropylen, UV-stabilisiert, mikrobiologisch und chemisch beständig oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		190	g/m²

Höchstzugkraft längs		40	kN/m

Höchstzugkraft quer		40	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		13	%

Höchstzugkraft-Dehnung quer		8	%

Stempeldurchdrückkraft x-s		3.960	N

Öffnungsweite				~ 0,20	mm

Wasserdurchlässigkeit			29	l/(s•m²)

Beständigkeit:

Mindestens 100 Jahre in natürlichen Böden bei 4 < pH < 9 und < 25 °C.

In Mitteleuropa muss die Abdeckung mit Boden innerhalb von 2 Wochen erfolgen.

Breite		5,20	m

Länge		100	m

Das Bändchengewebe ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und die CE-Zertifizierung müssen nachgewiesen werden. Das Bändchengewebe ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Es darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Bändchengewebe abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

TENAX

GEWEBE

#### Bändchengewebe - PP

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines Bändchengewebes TENAX G 45 aus 100 % Polypropylen, UV-stabilisiert, mikrobiologisch und chemisch beständig oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		230	g/m²

Höchstzugkraft längs		45	kN/m

Höchstzugkraft quer		45	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		15	%

Höchstzugkraft-Dehnung quer		10	%

Stempeldurchdrückkraft x-s		4.500	N

Öffnungsweite				~ 0,20	mm

Wasserdurchlässigkeit 	  		25	l/(s•m²)

Beständigkeit:

Mindestens 100 Jahre in natürlichen Böden bei 4 < pH < 9 und < 25 °C.

In Mitteleuropa muss die Abdeckung mit Boden innerhalb von 2 Wochen erfolgen.

Breite		5,20	m

Länge		100	m

Das Bändchengewebe ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und die CE-Zertifizierung müssen nachgewiesen werden. Das Bändchengewebe ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Es darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Bändchengewebe abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

TENAX

GEWEBE

#### Bändchengewebe - PP

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines Bändchengewebes TENAX G 60 aus 100 % Polypropylen, UV-stabilisiert, mikrobiologisch und chemisch beständig oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		285	g/m²

Höchstzugkraft längs		60	kN/m

Höchstzugkraft quer		60	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		11	%

Höchstzugkraft-Dehnung quer		9	%

Stempeldurchdrückkraft x-s		5.400	N

Öffnungsweite				~ 0,20	mm

Wasserdurchlässigkeit 	  		25	l/(s•m²)

Beständigkeit:

Mindestens 100 Jahre in natürlichen Böden bei 4 < pH < 9 und < 25 °C.

In Mitteleuropa muss die Abdeckung mit Boden innerhalb von 2 Wochen erfolgen.

Breite	5,20	m

Länge		100	m

Das Bändchengewebe ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und die CE-Zertifizierung müssen nachgewiesen werden. Das Bändchengewebe ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Es darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Bändchengewebe abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

TENAX

GEWEBE

#### Bändchengewebe - PP

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines Bändchengewebes TENAX G 80 aus 100 % Polypropylen, UV-stabilisiert, mikrobiologisch und chemisch beständig oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		350	g/m²

Höchstzugkraft längs		80	kN/m

Höchstzugkraft quer		80	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		17	%

Höchstzugkraft-Dehnung quer		10	%

Stempeldurchdrückkraft		8.100	N

Öffnungsweite				~ 0,19	mm

Wasserdurchlässigkeit 	  		20	l/(s•m²)

Beständigkeit:

Mindestens 100 Jahre in natürlichen Böden bei 4 < pH < 9 und < 25 °C.

In Mitteleuropa muss die Abdeckung mit Boden innerhalb von 2 Wochen erfolgen.

Breite	5,20	m

Länge		100	m

Das Bändchengewebe ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und die CE-Zertifizierung müssen nachgewiesen werden. Das Bändchengewebe ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Es darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Bändchengewebe abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

TENAX

GEWEBE

#### Bändchengewebe - PP

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines Bändchengewebes TENAX G 100 aus 100 % Polypropylen, UV-stabilisiert, mikrobiologisch und chemisch beständig oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		460	g/m²

Höchstzugkraft längs		105	kN/m

Höchstzugkraft quer		105	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		16	%

Höchstzugkraft-Dehnung quer		12	%

Stempeldurchdrückkraft		9.100	N

Öffnungsweite				~ 0,20	mm

Wasserdurchlässigkeit 	  		30	l/(s•m²)

Beständigkeit:

Mindestens 100 Jahre in natürlichen Böden bei 4 < pH < 9 und < 25 °C.

In Mitteleuropa muss die Abdeckung mit Boden innerhalb von 2 Wochen erfolgen.

Breite	5,20	m

Länge		100	m

Das Bändchengewebe ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und die CE-Zertifizierung müssen nachgewiesen werden. Das Bändchengewebe ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Es darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Bändchengewebe abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de