### TENAX

GEOKOMPOSIT

#### Extrudiert und druckstabil - PEHD und PP

Ausschreibungstext kein Lagerprodukt 01.01.2020

Liefern und verlegen einer Drän- und Schutzmatte TENAX TDP 700/140/1 oder gleichwertig aus extrudiertem, druckstabilem PEHD-Drängitter und einseitig aufkaschiertem Filtervlies mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		930	g/m²

Dicke     	bei	2 kPa		7,0	mm

bei	20 kPa		6,5	mm

bei	200 kPa		6,0	mm

Höchstzugkraft	(	11,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung		50	%

Geotextilrobustheitsklasse (GRK)		2

Abflussmenge	bei	20 kPa		2,20	l/(s•m)

bei	100 kPa		2,10	l/(s•m)

bei	200 kPa		2,00	l/(s•m)

bei	500 kPa		1,70	l/(s•m)

Öffnungsweite				~ 0,07	mm

Wasserdurchlässigkeit			0,113	m/s

Breite		2,10	m

Länge		40	m

Das Geokomposit ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE-Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Das Geokomposit darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geokomposit abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

GEOKOMPOSIT

#### Extrudiert und druckstabil - PEHD und PP

Ausschreibungstext kein Lagerprodukt 01.01.2020

Liefern und verlegen einer Drän- und Schutzmatte TENAX TDP 700/140/2 oder gleichwertig aus extrudiertem, druckstabilem PEHD-Drängitter und beidseitig aufkaschiertem Filtervlies mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		1.070	g/m²

Dicke     	bei	2 kPa		7,5	mm

bei	20 kPa		7,0	mm

bei	200 kPa		6,5	mm

Höchstzugkraft	(	18,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung		50	%

Geotextilrobustheitsklasse (GRK)		2 x 2

Abflussmenge	bei	20 kPa		2,10	l/(s•m)

bei	100 kPa		2,00	l/(s•m)

bei	200 kPa		1,90	l/(s•m)

bei	500 kPa		1,60	l/(s•m)

Öffnungsweite				~ 0,07	mm

Wasserdurchlässigkeit			0,113	m/s

Breite		2,10	m

Länge		40	m

Das Geokomposit ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE-Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Das Geokomposit darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geokomposit abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

GEOKOMPOSIT

#### Extrudiert und druckstabil - PEHD und PP

Ausschreibungstext kein Lagerprodukt 01.01.2020

Liefern und verlegen einer Drän- und Schutzmatte TENAX TDP 1000/140/1 oder gleichwertig aus extrudiertem, druckstabilem PEHD-Drängitter und einseitig aufkaschiertem Filtervlies mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		1.230	g/m²

Dicke     	bei	2 kPa		7,5	mm

bei	20 kPa		7,0	mm

bei	200 kPa		6,5	mm

Höchstzugkraft	(	12,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung		50	%

Geotextilrobustheitsklasse (GRK)		2

Abflussmenge	bei	20 kPa		2,30	l/(s•m)

bei	100 kPa		2,20	l/(s•m)

bei	200 kPa		2,10	l/(s•m)

bei	500 kPa		1,80	l/(s•m)

Öffnungsweite				~ 0,07	mm

Wasserdurchlässigkeit			0,113	m/s

Breite		2,10	m

Länge		40	m

Das Geokomposit ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE-Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Das Geokomposit darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geokomposit abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

GEOKOMPOSIT

#### Extrudiert und druckstabil - PEHD und PP

Ausschreibungstext kein Lagerprodukt 01.01.2020

Liefern und verlegen einer Drän- und Schutzmatte TENAX TDP 1000/140/2 oder gleichwertig aus extrudiertem, druckstabilem PEHD-Drängitter und beidseitig aufkaschiertem Filtervlies mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		1.370	g/m²

Dicke     	bei	2 kPa		8,0	mm

bei	20 kPa		7,5	mm

bei	200 kPa		7,0	mm

Höchstzugkraft	(	18,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung		50	%

Geotextilrobustheitsklasse (GRK)		2 x 2

Abflussmenge	bei	20 kPa		2,20	l/(s•m)

bei	100 kPa		2,10	l/(s•m)

bei	200 kPa		2,00	l/(s•m)

bei	500 kPa		1,70	l/(s•m)

Öffnungsweite				~ 0,07	mm

Wasserdurchlässigkeit			0,113	m/s

Breite		2,10	m

Länge		40	m

Das Geokomposit ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE-Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Das Geokomposit darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geokomposit abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de