### TENAX

GEOGITTER

#### Extrudiert, zweiaxial gestreckt und knotensteif - Polypropylen

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines knotensteifen, einlagigen GEOGITTERS TENAX LBO HM 2 mit einer hohen Dehnsteifigkeit und rechteckigen Maschen aus extrudiertem, UV-stabilisiertem und zweiaxial gestrecktem Polypropylen oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse	(	220	g/m²

Maschenweite	~	41 x 31	mm

Knotendicke	(	3,9	mm

Stegdicke längs	(	1,8	mm

Stegdicke quer	(	1,2	mm

Zugkraft bei 0,5 % Dehnung längs	(	2,6	kN/m

Zugkraft bei 0,5 % Dehnung quer	(	2,6	kN/m

Zugkraft bei 2,0 % Dehnung längs	(	8,0	kN/m

Zugkraft bei 2,0 % Dehnung quer	(	8,0	kN/m

Beständigkeit:

Mindestens 100 Jahre in natürlichen Böden bei 1,6 < pH < 13 und < 40 °C.

In Mitteleuropa muss die Abdeckung mit Boden innerhalb von 1 Monat erfolgen.

Rollenbreite		4,00	m

Rollenlänge		100	m

Das Geogitter ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und die CE-Zertifizierung müssen nachgewiesen werden. Das Geogitter ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Es darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geogitter abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

TENAX

GEOGITTER

#### Extrudiert, zweiaxial gestreckt und knotensteif - Polypropylen

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines knotensteifen, einlagigen GEOGITTERS TENAX LBO HM 3 mit einer hohen Dehnsteifigkeit und rechteckigen Maschen aus extrudiertem, UV-stabilisiertem und zweiaxial gestrecktem Polypropylen oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse	(	330	g/m²

Maschenweite	~	40 x 27	mm

Knotendicke	(	4,3	mm

Stegdicke längs	(	2,0	mm

Stegdicke quer	(	1,3	mm

Zugkraft bei 0,5 % Dehnung längs	(	5,0	kN/m

Zugkraft bei 0,5 % Dehnung quer	(	5,0	kN/m

Zugkraft bei 2,0 % Dehnung längs	(	12,0	kN/m

Zugkraft bei 2,0 % Dehnung quer	(	12,0	kN/m

Beständigkeit:

Mindestens 100 Jahre in natürlichen Böden bei 1,6 < pH < 13 und < 40 °C.

In Mitteleuropa muss die Abdeckung mit Boden innerhalb von 1 Monat erfolgen.

Rollenbreite		4,00	m

Rollenlänge		75	m

Das Geogitter ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und die CE-Zertifizierung müssen nachgewiesen werden. Das Geogitter ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Es darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geogitter abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

GEOGITTER

#### Extrudiert, zweiaxial gestreckt und knotensteif - Polypropylen

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines knotensteifen, einlagigen GEOGITTERS TENAX LBO HM 4 mit einer hohen Dehnsteifigkeit und rechteckigen Maschen aus extrudiertem, UV-stabilisiertem und zweiaxial gestrecktem Polypropylen oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse	(	450	g/m²

Maschenweite	~	40 x 27	mm

Knotendicke	(	4,7	mm

Stegdicke längs	(	2,3	mm

Stegdicke quer	(	1,7	mm

Zugkraft bei 0,5 % Dehnung längs	(	6,7	kN/m

Zugkraft bei 0,5 % Dehnung quer	(	7,5	kN/m

Zugkraft bei 2,0 % Dehnung längs	(	15,5	kN/m

Zugkraft bei 2,0 % Dehnung quer	(	16,5	kN/m

Beständigkeit:

Mindestens 100 Jahre in natürlichen Böden bei 1,6 < pH < 13 und < 40 °C.

In Mitteleuropa muss die Abdeckung mit Boden innerhalb von 1 Monat erfolgen.

Rollenbreite		4,00	m

Rollenlänge		50	m

Das Geogitter ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und die CE-Zertifizierung müssen nachgewiesen werden. Das Geogitter ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Es darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geogitter abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de