### TENAX

GEOGITTER

#### Extrudiert, zweiaxial gestreckt und knotensteif - PEHD

Ausschreibungstext kein Lagerprodukt 01.01.2020

Liefern und verlegen eines einlagigen GEOGITTERS TENAX RS 320 oder gleichwertig aus extrudiertem, UV-stabilisiertem und zweiaxial gestrecktem PEHD oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		330	g/m²

Höchstzugkraft längs	(	15,0	kN/m

Höchstzugkraft quer	(	17,5	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		20	%

Höchstzugkraft-Dehnung quer		25	%

Zugkraft bei 2 % Dehnung längs	(	5,0	kN/m

Zugkraft bei 2 % Dehnung quer	(	5,5	kN/m

Zugkraft bei 5 % Dehnung längs	(	8,5	kN/m

Zugkraft bei 5 % Dehnung quer	(	9,5	kN/m

Rollenbreite		3,50	m

Rollenlänge		50	m

Das Geogitter ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE- Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Das Geogitter ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“, Ausgabe 2005, zu verlegen. Es darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Geogitter abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de