### TENAX

KRALLMATTE

#### Extrudiert und zweiaxial gestreckt - Polypropylen

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen einer extrudierten und zweiaxial gestreckten KRALLMATTE TENAX MULTIMAT 030 aus drei miteinander vernähten Lagen Polypropylen-Geogitter mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		170	g/m²

Dicke	(	8,0	mm

Höchstzugkraft längs	(	3,8	kN/m

Höchstzugkraft quer	(	13,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		23	%

Höchstzugkraft-Dehnung quer		23	%

Rollenbreite		2,20	m

Rollenlänge		50	m

Die Krallmatte ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE- Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Die Krallmatte ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ zu verlegen. Sie darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die von der Krallmatte abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

KRALLMATTE

#### Extrudiert und zweiaxial gestreckt - Polypropylen

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen einer extrudierten und zweiaxial gestreckten KRALLMATTE TENAX MULTIMAT 100 aus drei miteinander vernähten Lagen Polypropylen-Geogitter mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		280	g/m²

Dicke	(	20,0	mm

Höchstzugkraft längs	(	10,0	kN/m

Höchstzugkraft quer	(	15,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		20	%

Höchstzugkraft-Dehnung quer		15	%

Rollenbreite		2,20	m

Rollenlänge		45	m

Die Krallmatte ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE- Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Die Krallmatte ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ zu verlegen. Sie darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die von der Krallmatte abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de