### TENAX

VLIES

#### Mechanisch verfestigt, beidseitig thermisch behandelt - PP/PET

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines mechanisch verfestigten, beidseitig thermisch behandelten Vliesstoffes TENAX 4610 aus 100 % Polypropylen/Polyester oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		105	g/m²

Dicke     				0,52	mm

Höchstzugkraft längs		6,0	kN/m

Höchstzugkraft quer		7,5	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		50	%

Höchstzugkraft-Dehnung längs		60	%

Stempeldurchdrückkraft x - s	(	1.000	N

Öffnungsweite		~ 0,090	mm

Wasserdurchlässigkeit		80	l/(s•m²)

Breite	2,00 / 2,50 / 4,00 / 5,00	m

Länge		100	m

Der Vliesstoff ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE- Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Der Vliesstoff ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Er darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Vliesstoff abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

VLIES

#### Mechanisch verfestigt, beidseitig thermisch behandelt - PP/PET

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines mechanisch verfestigten, beidseitig thermisch behandelten Vliesstoffes TENAX 4615 aus 100 % Polypropylen/Polyester oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		150	g/m²

Dicke     				1,20	mm

Höchstzugkraft längs		9,5	kN/m

Höchstzugkraft quer		12,5	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		60	%

Höchstzugkraft-Dehnung längs		90	%

Stempeldurchdrückkraft x - s	(	1.500	N

Geotextilrobustheitsklasse (GRK)		3

Öffnungsweite		~ 0,085	mm

Wasserdurchlässigkeit		80	l/(s•m²)

Breite	2,00 / 2,50 / 4,00 / 5,00	m

Länge		100	m

Der Vliesstoff ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE- Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Der Vliesstoff ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Er darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Vliesstoff abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

VLIES

#### Mechanisch verfestigt, beidseitig thermisch behandelt - PP/PET

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines mechanisch verfestigten, beidseitig thermisch behandelten Vliesstoffes TENAX 4620 aus 100 % Polypropylen/Polyester oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		200	g/m²

Dicke     				1,50	mm

Höchstzugkraft längs		8,0	kN/m

Höchstzugkraft quer		12,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		80	%

Höchstzugkraft-Dehnung längs		90	%

Stempeldurchdrückkraft x - s	(	1.700	N

Geotextilrobustheitsklasse (GRK)		3

Öffnungsweite		~ 0,080	mm

Wasserdurchlässigkeit		70	l/(s•m²)

Breite	2,00 / 2,50 / 4,00 / 5,00	m

Länge		100	m

Der Vliesstoff ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE- Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Der Vliesstoff ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Er darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Vliesstoff abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

VLIES

#### Mechanisch verfestigt, beidseitig thermisch behandelt - PP/PET

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines mechanisch verfestigten, beidseitig thermisch behandelten Vliesstoffes TENAX 4625 aus 100 % Polypropylen/Polyester oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		250	g/m²

Dicke     				2,00	mm

Höchstzugkraft längs		14,0	kN/m

Höchstzugkraft quer		17,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		70	%

Höchstzugkraft-Dehnung längs		85	%

Stempeldurchdrückkraft x - s	(	2.500	N

Geotextilrobustheitsklasse (GRK)		4

Öffnungsweite		~ 0,065	mm

Wasserdurchlässigkeit		40	l/(s•m²)

Breite	2,00 / 2,50 / 4,00 / 5,00	m

Länge		100	m

Der Vliesstoff ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE- Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Der Vliesstoff ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Er darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Vliesstoff abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de

### TENAX

VLIES

#### Mechanisch verfestigt, beidseitig thermisch behandelt - PP/PET

Ausschreibungstext 01.01.2020

Liefern und verlegen eines mechanisch verfestigten, beidseitig thermisch behandelten Vliesstoffes TENAX 4630 aus 100 % Polypropylen/Polyester oder gleichwertig, mit folgenden Eigenschaften (Mittelwerte):

Flächenmasse		300	g/m²

Dicke     				2,20	mm

Höchstzugkraft längs		19,0	kN/m

Höchstzugkraft quer		21,0	kN/m

Höchstzugkraft-Dehnung längs		70	%

Höchstzugkraft-Dehnung längs		90	%

Stempeldurchdrückkraft x - s	(	3.500	N

Geotextilrobustheitsklasse (GRK)		5

Öffnungsweite		~ 0,065	mm

Wasserdurchlässigkeit		40	l/(s•m²)

Breite	2,00 / 2,50 / 4,00 / 5,00	m

Länge		100	m

Der Vliesstoff ist gemäß DIN EN ISO 10320 zu kennzeichnen. Die DIN ISO 9001 und CE- Zertifizierung muss nachgewiesen werden. Der Vliesstoff ist gemäß „Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus“ der FGSV Köln zu verlegen. Er darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Vliesstoff abgedeckte Fläche.

Liefernachweis für Bauvorhaben	Liefernachweis für Bauvorhaben

in Bayern / Baden Württemberg:	in allen anderen Bundesländern:

TENAX	TENAX

Schloßstraße 13	Friedrichstraße 46

88131 Lindau (B)	42781 Haan

Telefon 08382-9 3040	Telefon 02129-348 9829

info@tenax-net.de	 v.petit@tenax-net.de